Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Enduro

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen,
Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, 
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 23 (Wohnbereich, starke Beanspruchung),
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 31 (gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    5 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
beständig gegen Chemikalien,	
					
Dicke  2,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,30 mm,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 121,9 x 17,8
mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 60,96 x 30,48
mit Druckdesign, in Steinoptik,

Oberfläche geprägt, 
							
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
														
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Enduro' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
	
07.01.2020
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.